附件

含钾岩石等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）（征求意见稿）

| 序号 | 矿种 | 开采回采率①（%） |  |  |  | 选矿回收率②（%） |  | 综合利用率③（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 露采 |  | 地采 |  |  |  |  |  |
| 1 | 含钾岩石 | 95 |  | 80 |  | 70 |  | / | ④ |
| 2 | 铁矾土 | 92 |  | 80 |  | / |  | / | ④⑤ |
| 3 | 油砂 | 90 |  | 75 |  | 80 |  | 50 |  |
| 4 | 水晶 | 95 |  | 熔炼水晶85； 压电、光学、工艺水晶90 |  | / |  | 废石50 | ④⑤ |
| 5 | 冰洲石 | 95 |  | 90 |  | / |  | 废石50 | ④⑤ |
| 6 | 电气石 | 电气石矿物量<10万吨 | 85 | 85 |  | 易选矿石 | 90 | 共伴生矿产60； 废石、尾矿50 | ⑥ |
|  |  | 电气石矿物量10~50万吨 | 90 |  |  | 一般矿石 | 80 |  |  |
|  |  | 电气石矿物量≥50万吨 | 95 |  |  | 难选矿石 | 70 |  |  |
| 7 | 钴矿 | 88 |  | 75 |  | 70 |  | 共伴生铜镍矿60 |  |
| 8 | 宝石 | 90 |  | 80 |  | 30 |  | / | ④ |
| 9 | 浮石 | 93 |  | / |  | / |  | / | ④⑤⑦ |
| 10 | 累托石粘土 | 90 |  | 75 |  | 75 |  | 共伴生黄铁矿60 |  |
| 11 | 汞矿 | / |  | 围岩稳固 | 80 | 89 |  | / | ④⑧⑨ |
|  |  |  |  | 围岩中等稳固 | 75 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 围岩不稳固 | 70 |  |  |  |  |
| 12 | 锗矿 | 98 |  | 薄矿体 | 88 | 锗（煤）85； 含锗铅锌矿76 |  | / | ④⑩ |
|  |  |  |  | 中厚矿体 | 83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 厚矿体 | 78 |  |  |  |  |
| 13 | 石煤 | / |  | 厚度＜5m | 70 | / |  | 煤矸石100 | ④⑤⑨ |
|  |  |  |  | 厚度≥5m | 65 |  |  |  |  |
| 14 | 海泡石粘土 | 90 |  | 85 |  | 75 |  | / | ④ |
| 15 | 凹凸棒石粘土 | 95 |  | / |  | 干法95； 湿法60 |  | 废石、尾矿90 | ④⑦ |
| 16 | 红柱石 | 92 |  | 80 |  | 红柱石矿物48 |  | / | ④ |
| 17 | 珍珠岩 | 92 |  | / |  | 加工产品产出率75 |  | 尾矿90 | ④⑦ |
| 18 | 耐火粘土 | 92 |  | 65 |  | / |  | / | ④⑤ |
| 19 | 蓝晶石 | 92 |  | 80 |  | 蓝晶石矿物50 |  | / | ④ |
| 20 | 矽线石 | 92 |  | 80 |  | 矽线石矿物40 |  | / | ④ |
| 21 | 钛矿 | 90 |  | 90 |  | 钛铁砂型70； 金红石型45 |  | / | ④ |
| 22 | 钒矿 | 75 |  | 75 |  | 70 |  | / | ④ |
| 23 | 铋矿 | 92 |  | 围岩稳固 | 85 | 70 |  | / | ④⑧ |
|  |  |  |  | 围岩中等稳固 | 84 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 围岩不稳固 | 83 |  |  |  |  |
| 24 | 长石 | 90 |  | 80 |  | 80 |  | / | ④ |
| 25 | 云母 | 85 |  | 80 |  | 80 |  | / | ④ |
| 26 | 方解石 | 90 |  | 80 |  | / |  | 废石65 | ④⑤ |
| 27 | 叶腊石 | 92 |  | 84 |  | 80 |  | / | ④ |
| 28 | 蛭石 | 85 |  | / |  | 85 |  | / | ④⑦ |
| 29 | 沸石 | 90 |  | 85 |  | 85 |  | / | ④ |
| 30 | 伊利石粘土 | 92 |  | 80 |  | 80 |  | / | ④ |
| 31 | 陶瓷土 | 90 |  | 80 |  | 80 |  | / | ④ |
| 32 | 其他粘土 | 90 |  | 70 |  | / |  | / | ④⑤ |

注：①开采回采率是指当期采出的矿石量（资源储量）占当期消耗的矿产资源储量的百分比；

②选矿回收率是指精矿中某有用组分的质量占入选原矿中该有用组分质量的百分比；

③废石(煤矸石)、尾矿综合利用率是指当期采选过程中废石(煤矸石)或尾矿利用量与产生量的百分比；

④无共伴生矿产，或共伴生矿产暂难利用；

⑤无需选矿；

⑥依据《地质矿产实验室测试质量管理规范第13部分：矿石加工选冶性实验》（DZ/T 0130.13-2006），已在地质勘查报告中明确矿石可选性；

⑦无地下开采矿山；

⑧围岩稳固程度划分为稳固（Ⅰ、Ⅱ级）、中等稳固（Ⅲ级）和不稳固（Ⅳ、Ⅴ级）；

⑨无露天开采矿山；

⑩矿体厚度依据矿体平均真厚度（H）分为薄矿体（H≤0.8m）、中厚矿体（0.8m＜H中厚矿体≤4m）和厚矿体（H>4m）。